陕西省工程建设标准

盒式连接装配式混凝土框架结构技术规程

Technical specification for box-bolted precast concrete frame structures

（征求意见稿）

《盒式连接装配式混凝土框架结构技术规程》编制组

2025年09月

前  言

根据陕西省住房和城乡建设厅、陕西省市场监督管理局《关于下达 2023 年

度工程建设标准制订计划的通知》（陕建发〔2023〕1050号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考国内外标准，结合陕西省实际，在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.基本规定；4.材料；

5.设计规定；6.框架结构设计；7.生产与运输；8.施工安装；9.质量验收。

本规程由陕西省住房和城乡建设厅负责归口管理，陕西省建设标准设计站负责日常管理，西安建筑科技大学负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见和建议，请反馈给西安建筑科技大学（地址：陕西省西安市雁塔路中段13号西安建筑科技大学，邮编：710055，电话：15102958650，邮箱：qqhuangwei2005@126.com）。

本规程主编单位：西安建筑科技大学

陕西投资远大建筑工业有限公司

本规程参编单位：陕西万斯达建筑科技有限公司

陕西省建筑设计研究院（集团）有限公司

中国建筑西北设计研究院有限公司

西安建筑科技大学设计研究总院有限公司

中联西北工程设计研究院有限公司

陕西省建筑科学研究院有限公司

陕西建工集团股份有限公司

中天西北建设投资集团有限公司

西安市政道桥建设集团有限公司

温州大学

兰州理工大学

西安工业大学

本规程主要起草人员：黄  炜	王世斌	 张  皓  刘卫辉	燕练武

孙	涛	蒋  黎	 毛  路  赵  琛	邓  军

张  伟	胡冗冗	杨  森 石安仁	袁韩博健

李  桅	罗  斌	侯丽娜 葛  培

本规程主要审查人员：

目  次

1  总  则	1

2  术语和符号	3

2.1 术  语	3

2.2 符  号	4

3  基本规定	6

4  材 料	8

4.1 混凝土、钢筋	8

4.2 钢材	8

4.3 连接材料	9

4.4 其他材料	10

5  设计规定	11

5.1 建筑设计规定	11

5.2 结构设计规定	12

5.3 结构分析	13

5.4 预制构件及连接设计	15

5.5 楼盖及楼梯设计	15

6  框架结构设计	17

6.1 一般规定	17

6.2 预制混凝土框架柱	20

6.3 预制混凝土叠合梁	24

6.4 盒式连接的梁柱节点	27

7  生产与运输	30

7.1 一般规定	30

7.2构件生产	30

7.3构件出厂检验	31

7.4运输与堆放	33

8  施工安装	35

8.1 一般规定	35

8.2 安装与连接	36

9  质量验收	38

9.1 一般规定	38

9.2 预制构件	38

9.3 安装与连接	39

附录A  盒式连接件构造要求	41

本规程用词说明	42

引用标准名录	43

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	3

2.1 Terms	3

2.2 Symbols	4

3  Basic Requirements	6

4  Materials	8

4.1 Concrete and Steel Reinforcement	8

4.2 Steel	8

4.3 Connecting Materials	9

4.4 Other Materials	10

5  Design Requirements	11

5.1 Architectural Design Requirements	11

5.2 Structural Design Requirements	12

5.3 Structural Analysis	13

5.4 Precast Components and Connection Design	15

5.5 Slab and Stair Design	15

6  Design of Frame Structure	17

6.1 General Requirements	17

6.2 Precast Concrete Column	20

6.3 Precast Concrete Composite Beam	24

6.4 Box Bolted Beam to Column Connections	27

7  Production and Transportation	30

7.1 General Requirements	30

7.2 Component Production	30

7.3 Factory Inspection	31

7.4 Transportation and Storage	33

8  Construction	35

8.1 General Requirements	35

8.2 Installation and Connection	36

9  Quality Acceptance	38

9.1 General Requirements	38

9.2 Precast Components	38

9.3 Installation and Connection	39

Appendix A  Box Bolted Coupler Design Requirements	41

Explanation of Wording in This Specification	42

Addition: Explanation of Provisions	43

1  总  则

1.0.1  为在多层民用及工业建筑采用盒式连接的装配式混凝土框架结构的设计、施工及验收中，贯彻执行国家的技术经济政策，做到安全适用、技术先进、经济合理、保证质量，制定本规程。

【条文说明】目前我国正在大力推广装配式建筑，其中装配式混凝土框架结构是主要的结构形式之一，并且已经制定了相关的国家标准和行业标准。在相关标准中，包含的结构技术体系主要是装配整体式混凝土框架结构，设计思路基本是通过接缝承载力计算和构造措施保证结构“等同现浇”的性能，并参照现浇结构的设计方法进行设计。这种方式为装配式混凝土框架结构的推广提供了一个可行的解决方案，但是也存在着诸如节点构造复杂、构件普遍出筋导致的生产和安装效率不高等问题，并已经在实际工程中逐渐暴露出来。另外，现行标准对于多层和高层的适用性并没有明显区分，其中的技术体系对于多层建筑明显过于复杂，在应用于多层混凝土框架结构时，无法兼顾经济性要求等特点。

现在多层建筑的需求较多，包括住宅和公共建筑。对于多层建筑，根据国内外的研究成果和实践经验，在满足抗震要求的前提下，可以采用一些更加简单便捷的构件连接方式，包括干式连接节点，充分发挥装配式结构在成本和效率上的优势。由于国家现行相关标准缺少对于低、多层装配式混凝土结构的具体设计要求、构造要求、施工工艺及工程施工验收指标和方法等相关内容，未能形成可以实际指导设计和施工方法，不利于低、多层装配式混凝土结构的应用。

基于以上情况，为了促进盒式连接装配式混凝土框架结构在多层民用及工业建筑中的推广应用，编制本标准。在已有的装配式混凝土结构国家及行业标准基础之上，以提高建设效率、适应多种环境要求为目的，从材料、结构设计、构件生产、安装施工等多方面着手，提出综合考虑技术性能、施工便捷和经济效益的盒式连接装配式混凝土框架结构技术。

1.0.2  本规程适用于抗震设防烈度8度及以下，高度不超过24米，层数不超过6层的多层民用及工业建筑采用盒式连接的装配式混凝土框架结构的设计、施工与验收。

【条文说明】本规程采用的预制构件受力钢筋的连接形式，主要推荐了钢筋盒式螺栓连接技术。根据结构的整体稳固性和抗震性能的要求，本规程还强调了预制构件和后浇混凝土相结合的结构措施。本规程的基本设计概念，是在采用上述各项技术的基础上，通过合理的构造措施，提高装配式结构的整体性，实现装配式结构与现浇混凝土结构基本等同的要求。

根据上述基本设计概念，本规程编制组在编制过程中开展了大量的试验研究工作，取得了一定的成果。科研成果表明，本规程适用于抗震设防烈度8度及以下，高度不超过24米，层数不超过6层的多层民用及工业建筑采用盒式连接的装配式混凝土框架结构的设计、施工与验收。

本规程未包括甲类建筑以及9度抗震设计的装配式结构，如需采用，应进行专门论证。对于工业建筑，由于工业建筑的使用条件差别很大，本规程原则上不适用于排架结构类型的工业建筑，但是，使用条件和结构类型与民用建筑相似的工业建筑，如无特殊使用条件下的普通单层或多层工业厂房建筑等可以参照本规程执行。对于特殊使用环境，如高温高湿、腐蚀环境、动力荷载等，应根据具体情况进行设计。

盒式连接装配式混凝土框架结构推荐与大跨预应力混凝土叠合板一起形成无次梁框架结构体系，该体系节省建筑空间且便于工程应用。叠合板相关标准可参考陕西省工程建设标准《钢管桁架装配式预应力混凝土叠合板技术标准》 DB 61/T 5071-2023。

1.0.3  盒式连接装配式混凝土框架结构的设计、施工及验收除应符合本规程外，尚应符合国家现行标准的相关规定。

【条文说明】本规程的制定，借鉴了其他结构体系成熟技术经验，并遵循其他国家及行业标准的相关规定。本规程未做具体规定的内容均应符合国家现行标准的相关规定。

2  术语和符号

2.1 术  语

2.1.1  盒式连接装配式混凝土框架结构  Box-bolted precast concrete frame structures

将预制混凝土柱、叠合梁、叠合板等构件，通过盒式连接件和后浇混凝土连接形成的装配式混凝土框架结构。

【条文说明】盒式连接装配式混凝土框架结构中预制混凝土柱、预制混凝土叠合梁，叠合板等结构构件均采用工厂化生产方式，在提高预制构件品质的同时，也实现关键构件规格化与多样化的统一。

盒式连接装配式混凝土框架结构涉及标准化设计、工厂化生产、装配化施工的工业化建造方式，重点突出低多层装配式混凝土框架结构的盒式螺栓连接技术和建筑、结构、设备协同设计与施工。

本结构体系具有以下技术优势：

1  构件竖向不出筋、减少现场湿作业、安装效率高、建造工期短；

2  采用工厂化生产方式，预制构件品质高；

3  节能环保、低碳减排；

4  综合成本低、性价比高。

2.1.2  预制混凝土柱 Precast concrete column

由盒式连接件与柱钢筋笼焊接，并与高强螺栓和预埋梁顶纵筋浇筑为一体的装配式混凝土柱。

【条文说明】预制柱顶端采用预埋高强螺栓或纵筋，并在连接结合位置设置可靠形式的抗剪键槽。预制柱底端预埋的连接盒与柱纵筋可靠焊接，盒式连接件侧边背焊U型或L型水平锚固钢筋，并在连接件间布置短钢筋笼，充分拉结钢盒间预制混凝土，保证钢盒与混凝土部分的整体协同受力性能。在梁柱连接位置上部预埋梁顶插筋，可充分保证预制柱节点核心区可靠传力，中部梁与柱结合节点部位在柱侧设抗剪键槽，可保证与预制梁端键槽整体承受剪力，下部预留螺栓连接孔及临时支撑牛腿安装孔，实现叠合梁现场的快速安装。

2.1.3  预制混凝土叠合梁 Precast concrete composite beam

由盒式连接件与梁钢筋笼焊接并浇筑为一体的装配式混凝土叠合梁。

【条文说明】预制梁端预留抗剪键槽，可与预制柱连接位置键槽共同承受剪力。梁下部预埋盒式连接件与梁底筋侧焊连接，并与钢盒部位箍筋焊接连接形成带底纵筋盒式连接件的钢筋笼，浇筑为预制混凝土叠合梁。

2.1.4  预制柱盒式连接件  Box bolted coupler of precast column

由钢板制作成型的盒形拉结件，用于柱与柱、柱与基础整体连接。通过钢盒与柱纵筋的连接，形成柱竖向钢筋的直接传力。

【条文说明】预制柱盒式连接件主要由预制柱预埋高强螺栓、连接钢盒及预制柱纵筋共同连接而成。连接钢盒可由底板、顶板和整块钢板弯折而成的侧板共同焊接而成，也可由一整块厚钢板机械整体切割或模具浇筑而成，采用焊接须保证焊接质量。底板开锥形孔并与预制柱纵筋，在预制厂采用气体保护焊进行塞焊连接。顶板开圆孔与预制柱预埋高强螺栓，在施工现场装配完成。

2.1.5  预制梁盒式连接件  Box bolted coupler of precast beam

由钢板制作成型的盒形拉结件，用于梁与柱整体连接。通过梁底连接钢盒与柱高强螺栓水平连接，形成梁底纵向钢筋的直接传力。

【条文说明】预制梁盒式连接件主要由预制梁底纵筋、连接钢盒及高强螺栓杆共同连接而成。连接钢盒可由端板、侧板、底板和整块钢板弯折而成的顶板共同焊接而成，也可由一整块厚钢板机械整体切割或模具浇筑而成，采用焊接须保证焊接质量。底板与预制梁纵筋，在预制厂采用气体保护焊进行角焊缝焊接连接。端板开圆孔与预制柱通过高强螺栓，在施工现场装配完成。连接件顶板与混凝土接触部位焊接栓钉，以加强钢盒与混凝土整体协同受力性能。

2.2 符  号

2.2.1  材料性能

—— 混凝土的弹性模量；

Es—— 钢材弹性模量；

—— 混凝土轴心抗压强度设计值；

—— 混凝土轴心抗拉强度设计值；

—— 钢筋的抗拉强度设计值；

2.2.2  效应和抗力

MjR, d—— 接缝弯矩设计值；

MjR—— 接缝受弯承载力设计值；

NEd—— 柱轴力设计值；

VjR,d—— 接缝剪力设计值；

VjR—— 接缝受弯承载力设计值；

V1Ed—— 单个螺栓抗剪承载力设计值；

2.2.3  几何参数

h—— 层高；

Asd—— 垂直穿过结合面的抗剪钢筋面积；

Ak—— 键槽根部截面面积；

AC1—— 叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积；

Hc—— 首层柱高，可取至节点中心线；

Ib—— 与节点相连的梁的截面抗弯惯性矩；

Ic—— 首层柱截面抗弯惯性矩；

Lb—— 与节点相连的梁的跨度；

Sj,ini—— 节点初始转动刚度。

3  基本规定

3.0.1  盒式连接装配式混凝土框架结构应采用一体化设计，满足设计、生产、运输及施工安装等技术环节的要求。

【条文说明】对盒式连接装配式混凝土框架结构的建筑，建设、设计、构件生产、施工各单位在方案阶段宜进行协同工作，共同对建筑平面和立面根据模数化、标准化原则进行优化，对应用预制构件的技术可行性和经济性进行论证，共同进行整体策划，提出最佳方案。与此同时，建筑、结构、设备、装修等各专业也应密切配合，对预制构件的尺寸和形状、节点构造等提出具体技术要求，并对制作、运输、施工全过程的可行性以及经济性等做出预测。此项工作对装配式建筑功能和结构布置的合理性，以及对工程造价等都会产生较大的影响，是十分重要的。

3.0.2  盒式连接装配式混凝土框架结构的设计应符合下列规定：

1 应采取有效措施加强结构的整体性；

2 结构构件及其连接节点应受力明确、构造可靠，并应满足安全性、适用性和耐久性等要求；

3  应根据连接节点、接缝的构造方式和性能，确定结构整体、局部的计算分析模型。

【条文说明】装配式结构成败的关键在于预制构件之间、预制构件与现浇和后浇混凝土之间的连接技术，其中包括连接接头的选用和连接节点的构造设计。欧洲FIB标准将装配式结构中预制构件的连接设计要求归纳为：标准化、简单化、抗拉能力、延性、变形能力、防火、耐久性和美学等八个方面的要求，即节点连接构造不仅应满足结构的力学性能，尚应满足建筑物理性能的要求。装配式建筑的结构设计，还应注重概念设计和结构分析模型的建立，结构分析模型要符合结构的实际受力状况，尤其是对于采用干式连接节点的结构。

3.0.3  抗震设防的盒式连接装配式混凝土框架结构应按现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223确定抗震设防标准。

【条文说明】与现浇混凝土相同，在抗震设防地区，装配式结构的抗震设防标准，应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223的规定。

3.0.4  盒式连接装配式混凝土框架结构应根据设计工作年限和环境类别进行耐久性设计，并应符合现行国家标准《混凝土结构通用规范》GB 55008及《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中的有关规定。

3.0.5  盒式连接装配式混凝土框架结构中预制构件的拆分和连接设计，应综合考虑结构受力需求、制作和安装的便捷性，并应符合下列规定：

1  应满足建筑使用功能、模数、标准化要求，并应符合少规格、多组合的原则；

2  应根据预制构件的功能和安装部位、加工制作及施工精度等要求，确定预制构件的合理公差；

3  应满足制作、运输、堆放、安装等环节的质量控制要求。

【条文说明】预制构件合理的接缝位置以及尺寸和形状的设计是十分重要的，它对建筑功能、建筑平面和立面、结构受力状况、预制构件承载力、工程造价等都会产生一定的影响。设计时，应同时满足建筑模数协调、建筑物理性能、结构和预制构件的承载能力、便于施工和进行质量控制等多项要求。同时应尽量减少预制构件的种类，保证模板能够多次重复使用，以降低造价。

与现浇混凝土建筑相比，装配式混凝土建筑有更多的连接接口，因此，对工业化生产的预制件而言，选择适宜的公差是十分重要的。规定公差的目的是建立预制构件之间的协调标准。一般来说，基本公差主要包括制作公差、安装公差、位形公差和连接公差。公差提供了预制构件推荐的尺寸和形状的边界，构件加工和施工单位根据这些实际的尺寸和形状制作和安装预制构件，以此保证各种预制构件在施工现场能合理地装配在一起，并保证在安装接缝、加工制作、放线定位中的误差发生在允许的范围内，使接口的功能、质量和美观均达到设计预期的要求。

3.0.6  预制构件深化设计的深度应满足建筑、结构和机电设备等各专业以及构件制作、运输、安装等各环节的综合要求。

4  材 料

4.1 混凝土、钢筋

4.1.1  混凝土、钢筋的力学性能指标和耐久性要求等均应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢结构设计标准》GB 50017和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

4.1.2  盒式连接装配式框架结构的混凝土应符合下列规定：

1  预制构件的混凝土强度等级不宜低于C30；

2  预制构件接缝处应采用水泥基灌浆材料灌注，其性能应符合《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448的相关规定。

【条文说明】后浇灌浆主要指构件之间的接缝处灌浆，不含叠合板的接缝，灌浆料的强度指《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448中方法测试得到的抗压强度标准值，预制构件混凝土强度指混凝土的抗压强度标准值。

4.1.3  盒式连接装配式混凝土框架结构的钢筋应符合下列规定：

1  预制梁、柱中的纵向受力钢筋宜采用HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500级钢筋；

2  箍筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300钢筋；

3  当设计需要时，可采用强度等级500MPa以上的高强钢筋作为受力钢筋。

4.2 钢材

4.2.1  承重结构的钢材宜采用Q235钢、Q355钢、Q390钢和Q420钢，其质量应分别符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T 700和《低合金高强度结构钢》GB/T 1591的规定。当采用其他牌号的钢材时，尚应符合相应有关标准的规定和要求。

4.2.2  采用较厚的钢板时，按设计需要，可选用材质、材性符合现行国家标准《建筑结构用钢》GB/T 19879的各牌号钢板，其质量等级不应低于B级。

4.2.3  钢板厚度不小于40mm且承受沿板厚方向拉力的焊接连接板件，钢板厚度方向截面收缩率不应小于现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313关于Z15级规定的允许值。

4.2.4  抗震设计时钢材应符合下列规定：

1  钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应大于0.85；

2  钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率不应小于20%；

3  钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。

4.3 连接材料

4.3.1  盒式连接件等钢制连接件采用的钢板、焊缝、受力预埋件的锚板、连接用锚栓和螺栓应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢结构设计标准》GB 50017、《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定。

4.3.2  水平接缝键槽用灌浆料、竖向接缝键槽用灌浆料等部位采用水泥基灌浆料封堵时，水泥基灌浆料性能指标应符合表4.3.2的规定。

表4.3.2 灌浆料性能要求

| 项目 |  | 性能指标 | 试验方法标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 泌水率（%） |  | 0 | 《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080 |
| 流动度（mm） | 初始值 | ≥200 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448 |
|  | 30min保留值 | ≥150 |  |
| 竖向膨胀率（%） | 3h | ≥0.02 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448 |
|  | 24h与3h的膨胀率之差 | 0.02~0.50 |  |
| 抗压强度（MPa） | 1d | ≥35 | 《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448 |
|  | 28d | ≥60 |  |
| 氯离子含量（%） |  | ≤0.06 | 《混凝土外加剂匀质性试验方法》 GB/T 8077 |

【条文说明】接缝灌浆料用于封堵，同时也要传递接缝的压力和剪力，其强度应高于构件，且最终强度不应低于60MPa。参考国外的产品标准及我国现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1对钢筋浆锚搭接连接接头用灌浆料性能的要求，本规程提出了盒式螺栓连接接缝的灌浆料性能要求。通常情况下，灌浆料强度1d达到35MPa，即可进行后续施工。

4.3.3  预应力长杆螺栓宜采用高强度双头长杆螺栓。双头长杆螺栓应符合现行国家标准《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角头螺母和垫圈技术条件》GB/T 1231及《高强度双头螺栓、螺母和垫圈的机械性能》Q/AYLT 05的规定。

4.3.4　预埋件和连接件等外露金属件应按不同环境类别进行封闭或防腐、防锈、防火处理，并应满足耐久性要求。

4.4 其他材料

4.4.1  预制构件脱模、翻转、吊装及临时支撑用内埋式螺母或内埋式吊杆及配套的吊具，应根据相应的产品标准及结合构件的种类、荷载选用；当采用吊环时，应采用未经冷加工的HPB300钢筋制作。

4.4.2  外露密封材料的耐久性年限不宜低于25年，其性能应满足国家现行标准《建筑密封胶分级和要求》GB/T 22083、《混凝土建筑接缝用密封胶》JC/T 881的有关规定。

【条文说明】密封材料的耐久性是考察密封材料在使用过程中能长期保持其粘结密封性能和本体性能的指标。在使用环境中，密封材料除经受紫外线、臭氧、水等因素作用外，因温度变化等原因引起的接缝移动使材料本身经常承受周期变化的应力，因而其耐久性显得尤其重要。盒式连接装配式混凝土框架结构中，会大量采用密封材料。对外露密封材料，直接接触日光、空气和水，容易老化，且可在使用期内更换，因此对其耐久性的要求低于主体结构，要求不宜低于25年。

4.4.3  接缝中的背衬宜采用发泡聚乙烯塑料棒，或发泡氯丁橡胶等燃烧性能不低于现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624中B1级的材料。

4.4.4  采用无国家现行标准的专用材料或产品时，产品应有企业标准及使用说明文件，产品应获得认证。购置或加工的钢制连接件应按相关标准进行抽样试验检测。

【条文说明】盒式连接装配式混凝土框架结构中会用到较多的专用材料及产品，如盒式连接件等，部分产品尚没有专门的国家标准或行业标准。应用这些材料或产品时，可按照提供该材料或产品企业的企业标准使用，包括产品的强度或承载力、构造方法、施工工艺等。对于无企业标准的产品不建议使用。

5  设计规定

5.1 建筑设计规定

5.1.1  盒式连接装配式混凝土框架结构的建筑设计应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

【条文说明】盒式连接装配式混凝土框架结构建筑设计包含建筑系统、外围护系统、机电设备与管线系统、外装及内装系统的集成设计，设计应符合模数化、标准化要求。建筑设计的基本原则、平立面布置、系统集成等要求应按照国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中相关章节的有关规定执行。

5.1.2  盒式连接装配式混凝土框架结构建筑设计应符合下列规定：

1  建筑平面及立面设计宜标准化、模数化、模块化；

2  建筑平面宜规则整齐、均匀对称、柱网间距合理，体型力求简单，结构受力合理，承重构件布置应上、下对齐贯通；

3  建筑设备管线宜集中设置，并宜与主要受力构件分离设置。

5.1.3 预制构件之间的盒式连接接缝宜采用密封材料防水与构造防水相结合的防水措施，接缝内设置的防水材料的耐久性不宜低于建筑结构设计使用年限；各种盒式连接接缝的防水构造均应通过测试确认其气密和水密性能。

【条文说明】对于不同的接缝构造，防、排水构造也不尽相同。材料与构造相结合的防、排水构造具有多道防水线，防水可靠性较高。接缝内放置的防水材料在建筑物使用期内无法更换，其耐久性一般不应低于建筑结构设计使用年限。所谓接缝内放置的材料，是指在使用过程中不直接接触日光和雨水，耐紫外线要求较低，受环境影响较小。各种盒式连接接缝的防水做法均应通过测试证明其防水性能满足设计要求。

5.1.4  外隔墙的热工性能应符合建筑物所在地区建筑节能设计要求，并应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176进行设计。室外悬挑阳台、雨篷、空调板及女儿墙与主体结构之间应采取绝热断桥的构造措施。

【条文说明】阳台与空调板是围护结构明显热桥部位，热损耗突出。界面温度时常低于临界温度，结露、发霉现象时有发生，设计时可优先从结构上进行断桥处理，如在预制阳台或者空调板与结构之间采用具有断热及传力能力的材料及产品进行连接，在满足其热工性能要求的基础上，提升建筑品质。

5.1.5  内装系统的设计应符合下列规定：

1  内装设计宜与建筑、结构以及设备管线的专业设计协同进行；

2  当主体结构构件之间接缝采用盒式连接时，内装系统的设计应考虑适应结构之间接缝变形的问题。

5.2 结构设计规定

5.2.1  结构设计的作用及作用效应组合应根据具体情况确定，并应符合国家现行标准《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

5.2.2 盒式连接装配式混凝土框架结构抗震设计时，应根据建筑设防类别、抗震设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造要求。

5.2.3  盒式连接装配式混凝土框架结构的布置应符合下列规定：

1  装配式结构平面形状宜简单、规则、对称，质量、刚度分布宜均匀；不应采用严重不规则的平面布置；

2  装配式结构竖向布置应连续、均匀，应避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力沿竖向突变，并应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定。

5.2.4  装配式结构、构件及节点应进行承载能力极限状态及正常使用极限状态设计，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666等有关规定。

5.2.5  采用钢制连接件时，连接件、焊缝、螺栓或铆钉在不同设计状况下的承载力进行验算时，应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定。

5.2.6  当采用抗震性能化设计方法时，应根据抗震性能目标，对连接节点、接缝及关键构件的承载力和变形能力进行复核。

5.3 结构分析

5.3.1  结构在非地震作用以及多遇地震作用下的内力和变形分析时，可假定结构构件与节点处于弹性状态，采用线性分析方法。

【条文说明】在多遇地震下，为了满足小震不坏的要求，结构构件及节点均应处于弹性状态，可采用线性假定进行分析。非地震作用效应包括重力荷载、风荷载、雪荷载等直接作用和混凝土收缩徐变、温度作用等间接作用。重力荷载、风荷载、雪荷载等直接作用下，主体结构处于弹性状态，可采用线性分析方法。水平构件也可采用塑性内力重分布方法，如楼面梁采用弯矩调幅法；楼板也可采用塑性极限分析方法。在温度作用等作用下，混凝土可能开裂局部进入塑性，但是一般均采用考虑裂缝和收缩、徐变对构件刚度的影响按照弹性模型进行近似分析的方法。

5.3.2  结构在设防烈度及罕遇地震作用下的内力及变形分析，可根据抗震性能目标要求、结构受力状态采用等效弹性分析方法或弹塑性分析方法。

【条文说明】当结构进行设防烈度地震（中震）及预估的罕遇地震（大震）作用分析时，如预设的性能目标为结构保持弹性或不屈服，则可以采用线性方法；否则应采用弹塑性分析方法。

5.3.3  当对结构进行抗震性能化设计时，可参照现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定执行。

【条文说明】对于本标准中的盒式连接装配式框架结构体系，各章节均给出了对应设计要求，可不必进行性能化设计，设计中如需进行性能化设计时，其抗震性能化设计可按照我国现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011中第3.10节及附录M.1中的有关规定执行。设计人员应根据结构特性选用适宜的抗震性能目标，包括结构整体变形、构件及节点的承载力、刚度退化程度、损伤程度、塑性铰发展程度等，并应通过计算或试验手段论证结构、构件及节点能够满足抗震性能目标的要求。

5.3.4  在进行结构弹性分析时，对现浇楼盖和叠合楼盖，均可假定楼盖在其自身平面内为无限刚性；楼面梁的刚度可计入翼缘作用予以增大，梁刚度增大系数可根据翼缘情况近似取为1.3～2.0。对于全预制楼盖，应按照实际构造方式采用弹性楼盖或刚性楼盖假定。

【条文说明】预制叠合楼盖和现浇楼盖对梁刚度均有明显增大作用；无后浇层的全装配式楼盖对梁刚度增大作用较小，设计中可以不予考虑。全装配式楼盖如不设叠合层的SP板、双T板楼盖等，应该根据预制板之间的连接方式、预制板与楼面梁及竖向构件之间的连接方式，确定楼盖在面内的等效刚度。如刚度很大接近于现浇楼盖，也可采用刚性板假定；否则应按照弹性楼盖假定进行模拟。

5.3.5  结构内力和变形计算时，应计入内隔墙及外围护墙对结构刚度的影响，计入方法应符合下列规定：

1  应按照实际情况计入外围护墙板对结构刚度的影响；

2  当采用轻质内隔墙时，可采用周期折减的方法考虑其对结构刚度的影响；周期折减系数可根据内隔墙数量、刚度及内隔墙与主体结构连接的强弱取0.7~0.9。

【条文说明】外围护墙板主要包括点支承式挂板和线支承式挂板。框架结构一般采用点支撑式挂板，并要求外挂墙板具有适应主体结构变形的能力；此时挂板对于主体结构刚度基本没有影响，计算时可不考虑。当采用线支承式挂板时，根据挂板与梁的连接情况，适当考虑对梁的刚度放大作用。

5.3.6  在进行结构多遇地震作用下内力及变形分析时，当抗侧力构件之间主要为盒式连接节点时结构的阻尼比可取5%。

5.3.7  按弹性方法计算的风荷载或多遇地震标准值作用下的楼层层间最大位移 与层高之比的限值宜按表5.3.7采用。

表5.3.7 楼层层间最大位移与层高之比∆u/h的限值

| 结构类型 | ∆u/h限值 |
| --- | --- |
| 节点刚接的框架结构 | 1/550 |
| 框剪结构 | 1/800 |

【条文说明】节点刚接的框架结构包括装配整体式框架及干式连接但可以实现节点刚接要求的框架，考虑结构构件的裂缝控制及非结构构件的正常使用，层间位移角限值取和现浇混凝土结构一致。

5.3.8  罕遇地震作用下，结构层间弹塑性位移应符合下式要求：

∆up≤θph                         （5.3.8）

式中：

∆up——层间弹塑性位移；

θp——弹塑性层间位移角限值，应按表5.3.8采用；

h——层高。

表5.3.8层间弹塑性位移角限值

| 结构类别 | θp |
| --- | --- |
| 节点刚接的框架结构 | 1/50 |
| 框剪结构 | 1/100 |

【条文说明】考虑结构防倒塌的要求，大震下框架结构层间位移角限值取和现浇混凝土结构一致。

5.4 预制构件及连接设计

5.4.1  预制构件设计符合国家现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1及《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T51231的相关规定。

5.4.2  预制构件与后浇混凝土、灌浆料、坐浆材料的结合面应设置粗糙面、键槽，并应符合国家现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

5.4.3  预制构件纵向钢筋宜在后浇混凝土内直线锚固；当直线锚固长度不足时，可采用弯折、机械锚固方式，并应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010和《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

5.4.4  应对连接件、焊缝、螺栓等紧固件在不同设计状况下的承载力进行验算，并应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构焊接规范》GB 50661等的规定。

5.5 楼盖及楼梯设计

5.5.1  盒式连接装配式混凝土框架结构的楼盖可采用叠合板或全预制板，屋盖宜采用叠合板。

【条文说明】叠合楼盖可采用普通叠合楼板、钢管桁架装配式预应力混凝土叠合板、预应力叠合楼板等形式，全预制楼盖可采用预应力空心板、预应力双T板、预制钢筋混凝土楼板等。结构设计时，应根据楼盖跨度、竖向支撑构件的形式、荷载情况等选择合适的楼盖形式。当建筑平面比较规则且跨度较大时，可采用预应力空心板、预应力双T板等形式；当平面规则性较差或者楼板有较大开洞时，宜采用叠合楼板。

5.5.2  当采用叠合板时，楼盖、屋盖的设计应符合现行行业标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。

5.5.3  预制楼梯与支承构件之间宜采用简支连接，并应符合现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

5.5.4  空调板宜采用预制构件，预制构件的负弯矩钢筋的内伸长度应根据计算确定，并应与主体结构构件可靠锚固。

5.5.5  阳台板可采用全预制梁板式阳台或叠合板式阳台。当阳台板采用预制构件时，其负弯矩钢筋的内伸长度应根据计算确定，并应与主体结构构件可靠锚固。

【条文说明】当采用全预制阳台时，需要采取可靠措施保证预制板根部拼缝的抗剪承载力，必要时进行计算复核；当穿过拼缝的锚固钢筋没有混凝土包裹时，应有可靠的防腐蚀措施；或采用不锈钢的锚固钢筋。

6  框架结构设计

6.1 一般规定

6.1.1  采用盒式连接装配式混凝土框架结构时，丙类建筑的抗震等级应按表6.1.1确定，乙类建筑按提高一度确定抗震等级。

表 6.1.1 盒式连接装配式混凝土框架结构的抗震等级

| 抗震设防烈度 | 6度 | 7度 | 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高度 | ≤24 m，且不超过6层 |  |  |
| 抗震等级 | 四 | 三 | 二 |

【条文说明】盒式连接装配式混凝土框架结构亦可适用于框剪结构的框架部分，其抗震等级与现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定一致。

6.1.2  盒式连接装配式混凝土框架柱脚应采用刚性节点，并应符合下列规定：

1  节点初始转动刚度应符合下列要求：

Sj,ini≥25EcIc/Hc                   （6.1.2-1）

式中：

Ic——首层柱截面抗弯惯性矩；

Hc——首层柱高，可取至节点中心线；

Ec——柱混凝土弹性模量；

Sj,ini——节点初始转动刚度。

2  柱底接缝承载力应符合下式要求：

MjR≥MjR,d，且MjR≥ηMcua              （6.1.2-2）

VjR≥VjR,d，且VjR≥ηMcuab+Mcuat/Hn         （6.1.2-3）

式中：

MjR，VjR——分别为柱底接缝受弯、受剪承载力设计值，可根据本节规定计算或者根据试验确定；

MjR,d，VjR,d——分别为柱底接缝弯矩、剪力设计值；

Mcua——首层柱按实配钢筋计算的截面受弯承载力设计值；

Mcuab、Mcuat——分别为偏心受压柱的上、下端顺时针或逆时针方向实配的正截面抗震受弯承载力所对应的弯矩值，根据实配钢筋面积、材料强度标准值和轴压力等确定；

Hn——柱的净高；

η——弯矩及剪力增大系数，抗震等级为一、二、三、四级时分别取1.3，1.2，1.1，1.1。

【条文说明】经西安建筑科技大学试验验证，本文提出的预制混凝土柱基连接满足刚性节点要求。底层柱的预制柱生根建议放在正负零以上1.0m左右（避开拉梁位置），根据试验结果节点连接等同现浇。当采用其他连接形式时，可根据试验结果确定节点初始转动刚度Sj,ini，取为柱脚弯矩为受弯承载力标准值2/3时的转动割线刚度进行验算。另外，为保证柱脚刚性节点安全，要求柱底接缝受弯承载力设计值大于按照实配钢筋计算的柱截面受弯承载力设计值乘以弯矩及剪力增大系数；对于偏压柱，在某一工况及N、M组合下，只放大弯矩，轴力不变。按实配钢筋计算柱截面承载力时，可取柱按正常计算的实配钢筋，即不考虑为了连接件的预埋或锚固，或节点局部加强而增设的钢筋。

为保证柱底抗剪安全性，要求柱底接缝的受剪承载力应大于按照柱截面实配钢筋受弯承载力反算的柱截面剪力，实现“强剪弱弯”的要求。本条规定的弯矩及剪力增大系数参照现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1关于强接缝的规定及美国规范关于强连接的要求确定。

6.1.3  盒式连接装配式混凝土框架结构应采用刚性节点连接，在进行弹性及弹塑性分析时，可不考虑节点变形的影响。

【条文说明】刚性节点指节点刚度足够大，可以忽略其变形对结构整体分析的影响。本规程主要给出了刚性节点的通用要求，并给出了梁柱节点采用盒式螺栓连接的框架结构的具体规定。对于刚性节点，参考现浇节点框架结构，在结构整体计算分析时，可以忽略节点的影响。

6.1.4  盒式连接装配式混凝土框架梁柱节点及接缝的设计应符合下列规定：

1  节点初始刚度应符合下式要求：

Sj,ini≥25EcIb/Lb                    （6.1.4-1）

式中：

Ib——与节点相连的梁的截面抗弯惯性矩；

Lb——与节点相连的梁的跨度（取到节点中心线）；

Ec——梁混凝土弹性模量；

Sj,ini——节点初始转动刚度。

2  梁端接缝承载力应符合下式要求：

MjR≥MjR,d，且MjR≥ηMbua              （6.1.4-2）

VjR≥VjR,d，且VjR≥ηMbl+Mbr/ln+VGb         （6.1.4-3）

式中：

MjR，VjR——分别为梁端接缝受弯、受剪承载力设计值；

MjR,d，VjR,d——分别为梁端接缝弯矩、剪力设计值；

Mbua——与节点相连的梁按实配钢筋计算的截面受弯承载力设计值；

Mbl，Mbr——分别为梁左右端逆时针或顺时针方向组合的弯矩设计值，一级框架两端弯矩均为负弯矩时，绝对值较小的弯矩应取零；

ln——梁的净跨；

VGb——梁在重力荷载代表值作用下，按简支梁分析的梁端截面剪力设计值；

η——弯矩及剪力增大系数，抗震等级为一、二、三、四级时分别取1.3，1.2，1.1，1.1。

【条文说明】经西安建筑科技大学试验验证，本文提出的预制混凝土梁柱连接满足刚性节点要求。当采用其他连接形式时，可根据试验结果确定节点初始转动刚度Sj,ini，取为节点弯矩为受弯承载力标准值2/3时的节点转动割线刚度进行验算。采用试验结果确定节点转动刚度时，可固定柱两端，在梁端施加剪力（弯矩），并测试拼接面转角，绘制拼接面的弯矩-转角曲线，并计算节点转动刚度。

参考欧洲钢结构规范（EN1993）中关于钢梁和钢柱刚性连接节点的规定，并根据对框架结构的试算分析表明，当满足本条第1款规定时，节点变形对整体结构的变形和内力分布影响小于5%，可以忽略，可近似按照刚性节点计算。刚性节点同时应该满足弯矩和剪力增大的要求，即节点的承载力应大于与之相连的梁截面承载力；按实配钢筋计算梁截面承载力时，可取梁按正常计算的实配钢筋，即不考虑仅为了连接件的预埋或锚固，或节点局部加强而增设的钢筋。本条规定的弯矩及剪力增大系数参照《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中关于强接缝的规定及美国规范中关于强连接的要求确定。当有试验结果表明某一类型的节点刚度与同样规格的现浇节点刚度基本一致（相差小于5%），也可认为其满足刚性节点要求，不必按照本条公式复核。

6.1.5  盒式连接装配式混凝土框架结构应进行多遇地震作用下的节点及构件承载力验算和结构层间变形验算。

【条文说明】刚性连接梁柱节点刚度要求不低于现浇节点，并提出了弯矩及剪力增大的要求，因此仅要求进行多遇地震（小震）下的承载力和变形验算。

6.2 预制混凝土框架柱

6.2.1  柱脚刚性节点可采用盒式连接时（图6.2.1），应符合下列规定：

1  可在柱底侧面设置盒式连接件与基础预埋外伸螺栓连接，预埋螺栓应在基础内可靠锚固；

2  柱盒式连接件与柱内的纵向受力钢筋应可靠连接；

3  柱盒式连接件及螺栓的数量应通过计算确定；

4  柱底接缝宽度不宜小于30 mm且应满足施工安装的要求，接缝及连接件应采用灌浆料填实。

图6.2.1  柱脚刚性盒式连接节点示意

1—预制柱；2—柱纵筋；3—柱盒式连接件；4—基础内预埋螺栓；5—基础；6—柱底接缝灌浆；7—连接件灌浆；8—键槽

【条文说明】西安建筑科技大学等单位完成的盒式连接柱脚受力试验研究表明，其节点承载力与延性均优于现浇，可按照刚性节点进行设计。

6.2.2  采用盒式连接的柱脚水平接缝应进行受弯承载力计算，并应符合下列规定：

1  持久设计状况及地震设计状况下，可参照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算正截面受弯承载力设计值（MjR）。混凝土受压强度应取柱及接缝灌浆材料抗压强度的较小值，拉力应全部由螺栓承担；

2  短暂设计状况的施工验算下，当灌浆料未达到设计强度时，可根据连接螺栓抗拉压力和轴向间距确定受弯承载力；

3 单个螺栓连接的受拉承载力设计值可根据试验结果或现行有关产品标准确定；

【条文说明】正常使用阶段，柱脚节点接缝处由灌浆料承受压力，受拉螺栓提供拉力，可以按照钢筋混凝土结构计算方法计算其承载力，在施工阶段，灌浆料尚未达到强度时，仅靠连接螺栓承受弯矩和柱轴力。

6.2.3  盒式连接柱脚水平接缝的受剪承载力设计值（VjR）可按下式计算：

VjR=μ∙NEd+nV1Ed+0.06fgcAk            （6.2.3）

式中：

n——柱底接缝处螺栓数量；

V1Ed——单个螺栓抗剪承载力设计值；

μ——柱底钢板和灌浆层之间的摩擦系数，一般取0.20；

fgc——灌浆料抗压强度设计值；

Ak——键槽根部截面面积；

NEd——柱轴力，压力取正，拉力时取0。

【条文说明】对于动荷载和疲劳荷载等情况，需要针对具体情况进行设计，可采用较大的安全系数。单个螺栓连接的受剪设计值可根据螺栓面积计算，或者根据试验结果或现行产品标准确定。

6.2.4  除接缝连接处外，混凝土柱部分截面的受弯及受剪承载力设计值，可按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定分别计算正截面受弯承载力及斜截面受剪承载力，即按照柱实配纵筋与混凝土受压强度计算即可。

6.2.5  仅采用盒式连接的柱脚，当受剪承载力不符合本规程6.2.3条的规定时，可采用嵌入式柱脚的形式（图6.2.5），螺栓布置及受弯承载力计算应符合本规程6.2.2和6.2.3条的规定，埋入深度不宜小于柱截面边长的较大值。

图6.2.5  嵌入式刚性盒式连接柱脚节点示意

1—预制柱；2—柱纵筋；3—柱盒式连接件；4—基础内预埋螺栓；5—基础；6—接缝及连接件灌浆

6.2.6  当施工阶段柱底接缝灌浆料未达到设计强度时，应对柱底连接节点进行风荷载和自重作用下的承载力验算；且宜按由连接螺栓承担全部的设计内力进行验算。

【条文说明】施工阶段，柱可能是悬臂受力状态，风荷载作用下柱底弯矩较大。在预制柱安装后，连接处和螺栓凹槽处的灌浆要尽可能早地进行。当灌浆层的强度到达材料生产商的灌浆说明中的强度时，上部结构方可开始安装。

6.2.7  柱柱刚性节点可采用盒式连接的形式（图6.2.7），并应符合下列规定：

1  可在上柱底侧设置盒式连接件与下柱（基础）内预埋外伸螺栓或纵筋连接，当下柱内预埋螺栓时螺栓下侧应与下柱纵筋可靠锚固；

2  柱盒式连接件与柱内的纵向受力钢筋应可靠连接；

3  柱盒式连接件及螺栓的数量应通过计算确定；

4  柱柱接缝宽度不宜小于30mm且应满足施工安装的要求，接缝及连接件应采用灌浆料填实；

5  柱柱接缝距柱底不宜小于1.5倍的柱高且不应小于1m。

图6.2.7  柱柱刚性盒式连接节点示意

1—上柱纵筋；2—预制上柱；3—下柱高强螺栓或纵筋；4—柱盒式连接件；5—接缝灌浆；6—连接件灌浆；7—键槽；8—预制下柱；9—基础/结构楼层

【条文说明】西安建筑科技大学等单位完成的盒式连接柱受力试验研究表明，其节点刚度与承载力均与现浇节点类似，可按照刚性节点进行设计。

6.2.8 采用柱柱盒式连接接缝的受弯承载力计算可根据柱脚盒式连接6.2.2条进行计算。

【条文说明】在地震作用下，采用柱柱盒式连接的柱在接缝处的所承受的弯矩小于柱脚弯矩值，因此按照柱脚设计计算是偏于保守的。

6.2.9  采用柱柱盒式连接接缝的受剪承载力计算可根据柱脚盒式连接6.2.3条进行计算。

6.2.10  采用柱柱盒式连接的高强螺栓与上部纵筋连接可采用套筒、焊接或搭接连接，连接应满足《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107及《混凝土结构设计标准》GB/T 50010等相关规定。

6.2.11  预制柱纵向受力钢筋宜采用大直径钢筋对称布置（图6.2.11）；当底层柱钢筋数量较多时，宜采用高强钢筋以减少所需纵筋根数及直径；盒式连接件宜与柱纵筋对应，盒式连接件间的构造短筋直径不宜小于12mm，构造箍筋直径宜与柱箍筋直径相同。

图6.2.11  柱配筋及盒式连接件构造平面示意

1—柱纵向受力钢筋；2—箍筋；3—高强螺栓；4—柱角盒式连接件；5—柱边盒式连接件；6—构造短筋；7—构造箍筋；8—构造拉筋；9—盒式连接件水平锚筋

6.3 预制混凝土叠合梁

6.3.1  预制混凝土叠合梁（图6.3.1），其设计构造除本规程规定外，均应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

图6.3.1  预制混凝土叠合梁

1—梁上部纵筋；2—键槽；3—预制梁；4—梁箍筋；5—端头车丝；6—箍筋与连接件顶板焊接；7—梁下部纵筋与连接件底板焊接；8—梁盒式连接件；9—箍筋与连接件侧板焊接；10—梁下部纵筋与连接件底板焊接

6.3.2  梁端采用盒式连接时，梁端接缝受弯承载力计算应符合下列规定：

1  持久设计状况及地震设计状况下，可按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算正截面受弯承载力设计值（MjR）。混凝土受压强度应取梁、柱及接缝灌浆材料受压强度的较小值，拉力应全部由螺栓承担；

2  短暂设计状况的施工验算下，当灌浆料未达到设计强度时，可根据连接螺栓拉压力和中心间距确定受弯承载力；

3  单个螺栓连接的受拉承载力设计值应按产品标准或者试验结果确定。

【条文说明】正常使用阶段，节点处由灌浆料承受压力，受拉螺栓提供拉力，可以按照钢筋混凝土结构计算方法计算其承载力，施工阶段，灌浆料尚未达到强度时，仅靠连接螺栓承受弯矩。

西安建筑科技大学等单位的研究表明，梁端采用盒式连接件的钢盒连接区域的受弯承载力明显高于现浇试件，因此，当选用可靠连接件进行钢筋连接时，钢盒部分的抗弯承载力可不进行验算。

6.3.3  盒式连接梁端竖向接缝的受剪承载力设计值可按下式计算：

1 持久设计状况

VjR=nV1Ed+0.07fcAc1+0.10fgcAk+1.65Asdfcfy    （6.3.3-1）

式中：

n——梁端螺栓数量；

V1Ed——单个螺栓抗剪承载力设计值；

fc——预制构件混凝土受压强度设计值；

Ac1——叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积；

fgc——灌浆料受压强度设计值；

Ak——键槽根部截面面积；

Asd——叠合层内垂直穿过结合面所有纵向钢筋的面积；

fy——叠合层内垂直穿过结合面纵向钢筋抗拉强度设计值。

2 地震设计状况

VjR=nV1Ed+0.04fcAc1+0.06fgcAk+1.65Asdfcfy    （6.3.3-2）

式中：

n——梁端螺栓数量；

V1Ed——单个螺栓抗剪承载力设计值；

fc——预制构件混凝土受压强度设计值；

Ac1——叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积；

fgc——灌浆料受压强度设计值；

Ak——键槽根部截面面积；

Asd——叠合层内垂直穿过结合面所有纵向钢筋的面积；

fy——叠合层内垂直穿过结合面纵向钢筋抗拉强度设计值。

【条文说明】对于动荷载和疲劳荷载等情况，需要针对具体情况进行设计，可采用较大的安全系数。单个螺栓连接的受剪设计值可根据螺栓面积计算，或者根据试验结果或现行产品标准确定。

6.3.4 除接缝连接处外，混凝土梁部分截面的受弯及受剪，可按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力，即按照梁实配纵筋与混凝土受压强度计算即可。

6.3.5 盒式连接框架叠合梁的钢筋配置应符合下列规定：

1  抗震等级为二级的叠合框架梁的梁端箍筋加密区宜采用整体封闭箍筋；当叠合梁受扭时且侧面没有楼板时，宜采用整体封闭箍筋，且整体封闭箍筋的搭接部分宜设置在预制部分（图6.3.5（a））；

2  当采用组合封闭箍筋（图6.3.5（b））时，开口箍筋上方两端弯钩不应小于135o，对框架梁弯钩直段长度不应小于10d，对次梁弯钩直段长度不应小于5d；现场应采用箍筋帽封闭开口箍，箍筋帽可做成一端135o另一端90o弯钩，但135o弯钩和90o弯钩应沿纵向受力钢筋方向交错设置，对框架梁弯钩直段长度不应小于10d，对次梁135o弯钩直段长度不应小于5d，90o弯钩平直段长度不应小于10d。此处d为箍筋直径；

3  组合封闭箍筋宜采用双肢箍，框架梁箍筋加密区长度内的箍筋肢距不应大于400mm。

(a) 采用整体封闭箍筋的叠合梁

（b）采用组合封闭箍筋的叠合梁

图6.3.5  叠合梁箍筋构造示意

1—预制梁；2—开口箍筋；3—上部纵向钢筋；4—箍筋帽

6.4 盒式连接的梁柱节点

6.4.1  梁柱采用盒式连接的框架结构中，宜采用通高预制柱；柱水平接缝宜设置在弯矩较小处，除规定外，采用其他连接节点构造可参考现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

【条文说明】预制框架柱宜采用矩形截面，各楼层尺寸宜保持不变，3层以上的多层建筑可采用拼接长柱，除规定外，采用其他连接节点构造可参照现行行业标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中柱的水平接缝要求。

6.4.2  梁柱节点可采用盒式连接结合临时牛腿的形式，并应符合下列规定：

1  当采用叠合梁时（图6.4.2），可在梁底设置盒式连接件与预制柱通过高强螺栓连接，梁的上部纵筋可采用螺纹套筒等机械连接形式与节点内的预埋钢筋连接，且接头应满足《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107中I级接头的性能要求；

2  节点内的预埋钢筋应在柱内可靠锚固；边节点可在柱内弯折锚固或者机械锚固；中间节点可贯穿柱截面；

3  梁端盒式连接件与梁内的纵向受力钢筋应可靠连接；

4  梁端盒式连接件及螺栓的数量应按本标准6.3.2条计算确定；

5  梁柱接缝宽度不宜小于20 mm且满足施工安装的要求，并应采用灌浆料填实；

6  临时牛腿可采用钢牛腿的形式，牛腿与柱连接板宜设有螺栓调节孔以便预制梁安装；

7  梁柱连接采用柱内后置贯通螺杆连接的，柱预留孔直径宜比高强螺栓直径增大至少8 mm，以便预制梁安装。

图6.4.2  盒式连接节点示意

1—梁上部纵筋；2—后浇层；3—钢筋接头；4—箍筋；5—端头车丝；6—节点内预埋钢筋；7—梁下部纵筋；8—梁盒式连接件；9—临时钢牛腿；10—接缝灌浆；11—预制柱；12—柱预埋垫板；13—连接螺栓；14—键槽；15—预制梁；16—柱预留孔

【条文说明】盒式连接的梁柱节点，由螺栓承担全部弯矩及抗剪键槽承担剪力。西安建筑科技大学等单位的试验结果表明，螺栓配置数量可以满足刚性节点的承载力要求时，节点的刚度也可满足刚性节点的要求，与现浇节点的性能接近。

6.4.3  梁端采用盒式连接时，梁柱节点核心区的受剪承载力计算可按照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定计算。

6.4.4  盒式连接的框架柱及梁柱节点，采用高强螺栓施加的预拉力应满足下列要求。

P=0.7Aefeu                   （6.4.4）

式中：

P——高强螺栓的预拉力；

Ae——高强螺栓的有效截面面积；

feu——高强螺栓极限抗拉强度。

6.4.5  盒式连接节点的螺栓在抗震等级为一级时螺栓头应采用双螺母。

7  生产与运输

7.1 一般规定

7.1.1  盒式连接预制构件制作与运输应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

7.1.2  预制构件生产企业应具有结构预制构件深化设计能力，深化设计包括以下内容：

1 模板图：包括主视图、左右视图、俯视图、仰视图、关键部位剖视图、背立面图、三维图、构造措施、结构预埋件定位、构件信息表、构件明细表、构件结构平面位置图、注释说明；

2 配筋图：包括构件配筋布置图、关键部位配筋剖视图、配筋信息表、复杂钢筋构造详图；

3 设备图：包括构件预留预埋布置图、材料信息表、注释说明；

4 预制构件脱模、翻转过程应对构件承载力、构件变形以及吊具、预埋吊件的承载力进行验算。

7.1.3  预制构件生产企业应具有必要的原材料、半成品和成品试验、检验能力，应建立完善的质量管理体系、安全保障体系和检验制度，并应建立可追溯的信息化管理体系。

7.1.4  用于预制构件的连接盒、螺栓进场时应按批抽样检验，检验合格后方可使用。

7.1.5  预制构件生产企业，应具备盒式连接装配式混凝土框架结构预制构件生产及码放运输条件。

7.2构件生产

7.2.1  预制构件宜采用组合式定型模具，模具应满足强度、刚度和整体稳定性要求，尚应满足连接组件、预留孔及吊件、安装固定件等预埋件定位固定要求，拼装牢固、严密。

7.2.2  预制构件模具的尺寸允许偏差应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。

7.2.3  构件连接组件宜为专业企业生产的产品，成品连接组件的技术性能应符合设计要求。

7.2.4  预制构件连接结合面应按设计要求设置键槽和粗糙面，当设计未明确粗糙面深度时，粗糙面的凹凸深度不应小于6mm。

7.2.5  构件浇筑前应进行钢筋、连接组件等预埋件的隐蔽分项检查。隐蔽分项检查应符合本标准及现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。

【条文说明】预制构件混凝土浇筑前的隐蔽检查应按要求进行记录，这是保证预制构件满足结构性能和使用功能的关键环节。检查包括：钢筋骨架、外伸插筋、钢筋保护层、连接组件、吊件、预留孔、预埋线管线盒等内容。

7.2.6  预制构件宜采取连续浇筑，混凝土摊铺应均匀，振捣应密实，避免漏振、过振；叠合构件振捣完成后，应及时测量厚度。

【条文说明】预制构件适合采用机械化数控布料，可有效控制混凝土的厚度误差和体积误差；构件设置有预埋件时，振捣时应避免碰触；混凝土振捣，应及时检查，侧模不得有松动、漏浆、变形和跑位。叠合梁顶面粗糙面应在混凝土初凝前拉毛。

7.2.7  预制构件应根据工艺要求选择养护方式，混凝土采用加热养护时，养护制度应通过试验确定。若采用模台加热养护或蒸汽环境养护，应在常温下养护2~6h，升、降温速度不宜超过20℃/h，最高养护温度不宜超过70℃，预制构件脱模时的表面温度与外界的温度差值不宜超过25℃。

【条文说明】可根据不同的生产条件、工艺方法选择不同的养护方式，构件养护分为加热养护、蒸汽养护、自然养护等方式，养护时，落实养护制度，严格控制升降温温度，并做好养护记录。

7.2.8  预制构件制作涉及保温、装饰、防水等性能要求时，应按相关标准要求进行专项性能检测，合格后方可出厂。

7.2.9  预制构件检验合格后，应在其表面显著位置设置标识，标识内容宜包括构件编号、重量、使用部位、生产厂家、生产日期等信息。

7.3构件出厂检验

7.3.1  预制构件脱模后和出厂前，应检查外观质量，外观质量缺陷根据其影响结构性能，安装使用功能的严重程度分类，预制墙板外观质量缺陷分类应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。

7.3.2  预制构件脱模后和出厂前应检查外形尺寸偏差，构件外形尺寸允许偏差应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。

7.3.3  预制构件预埋件、键槽预留孔及键槽的规格、数量应全数检查，并应符合表7.3.3的规定。

表7.3.3 预制构件预埋、孔洞、键槽尺寸允许偏差及检验方法

| 项次 | 检验项目 |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋钢板 | 中心线位置偏移 | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 平面高差 | 0，-5 | 靠尺紧贴预埋件表面，用楔形塞尺量测预埋件顶面与混凝土面的最大缝隙 |
| 2 | 预埋连接盒 | 中心线位置偏移 | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 平面高差 | 0，-5 | 靠尺紧贴预埋件表面，用楔形塞尺量测盒体表面与混凝土面的最大缝隙 |
| 3 | 预埋螺栓 | 中心线位置偏移 | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 外露长度 | +10，-5 | 用尺量 |
| 4 | 预埋吊件 | 中心线位置偏移 | 10 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 留出高度 | 0，-10 | 用尺量 |
| 5 | 预留孔洞 | 中心线位置偏移 | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 尺寸 | +5 | 用尺量测纵横两个方向尺寸，取其中较大值 |
| 6 | 连接钢筋 | 连接钢筋中心线位置 | 2 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 连接钢筋外露长度 | +10，0 | 用尺量 |
| 7 | 键槽 | 中心线位置偏移 | 5 | 用尺量测纵横两个方向的中心线位置，取其中较大值 |
|  |  | 长度、宽度 | +5 | 用尺量 |
|  |  | 深度 | +5 | 用尺量 |

7.3.4  预制构件粗糙面成型质量应符合设计要求并应全数检验，检验方法应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的相关规定。

7.3.5  预制构件出厂应提供质量证明文件，质量证明文件应包括以下内容：

1  产品合格证；

2  混凝土强度检测报告；

3  连接类型的工艺检验报告；

4  GB/T 51231规定中明确构件类型的结构性能检验报告；

5  合同要求的其他质量证明文件。

7.4运输与堆放

7.4.1  预制构件运输前应根据形状、尺寸、重量、运输道路状况及施工现场的道路状况选择适合的运输堆放方式及运输工具。并制定专门的堆放、存放与运输方案。

【条文说明】构件运输方案包括运输时间、次序、堆放场地、运输路线、固定要求及成品保护措施等；并有可靠的质量、安全保证措施。

7.4.2  构件运输应做好安全和成品防护，并应符合下列规定：

1  构件运输，应提前勘测，选择适合运输的道路；

2  应根据预制构件种类，采取可靠的固定和防倾覆措施；

- 构件运输应符合以下措施：

1）对构件边角部位或链索接触处，设置防止混凝土损伤的柔性垫衬；

2）运输构件拖车，应设置垫木或支架；

3）叠层码放支垫应牢固，受力应均衡；

4）构件叠放装车，板类不宜超过6层，梁柱类不宜超过3层。

7.4.3  构件起吊应符合下列规定：

1  应根据预制构件的形状、尺寸、重量和作业半径选择起重设备和吊具；

2  吊索与构件表面的水平夹角不宜小于60°，不应小于45°；

3  吊点位置和数量应按设计确定，吊具与构件应连接可靠，吊索与吊件应受力均衡；

4  构件起吊重心应与起重设备主钩在竖直方向重合；

5  应采用慢起、稳升、缓降的操作方式；

6  起吊过程应保持构件稳定、不偏斜、摇摆和旋转，严禁构件长时间悬停在空中。

7.4.4  构件在预制工厂内存放应符合下列规定：

1  预制构件应达到设计强度值的75%以上方可起吊装运；

2  工厂内存放，应按项目划分区域，建立信息管理台账；

3  构件存放，其位置与次序，应与工程进度、现场需求及安装顺序相结合；

4  构件存储，宜采用信息化、数字化的物流管理方式。

7.4.5 预制构件施工现场存放应符合下列规定：

1  存放场地平整、坚实并有可靠的排水措施；

2  构件存放宜在吊装设备工作范围内，宜实行分区域管理和信息台账管理；

3  经验收合格的构件应按吊装顺序和最有利区域存放，产品标识应明确、耐久，标识向外、吊件朝上，堆垛之间应留出0.8~1.2m的通道；

4  堆垛应重心一致、码放整齐，堆垛层数应根据场地条件、垫木的承载力及堆垛的稳定性确定。

【条文说明】预制构件存放，涉及质量安全及吊装使用要求，应根据工程或产品特点对场地及堆放制定方案，策划重点控制环节。

8  施工安装

8.1 一般规定

8.1.1  盒式连接装配式混凝土框架结构施工安装应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1及《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定。

8.1.2  主体结构安装施工用预制构件、连接配件及其他材料等均应在厂家提供的出厂合格证基础上按批进行进场检验，检验合格后方可使用。

8.1.3  预制构件安装施工应编制专项施工方案，方案应包括下列内容：

1  工程概况；

2  编制依据；

3  工程重难点分析及施工对策；

4  管理目标：进度目标、质量目标、安全目标；

5  进度计划，构件安装计划等；

6  预制构件运输方案；预制构件现场装卸方法、预制构件现场存放方法；

7  施工总平图：场内道路、吊装设备布置、构件存放场地等；

8  主要施工工艺方法：构件吊装、安装连接、防水施工工艺等；

9  施工安全措施：吊装安全措施、施工安全措施等；

10  质量保证措施：专项施工质量管理措施等；

11  绿色施工与环境保护措施。

【条文说明】施工方案应结合结构深化设计、构件制作、运输、安装全过程工况验算，以及对施工吊装与支撑体系验算等进行策划和制定。

8.1.4  预制构件正式安装前，宜选择有代表性构件、单元和部位进行试安装，以验证并完善施工方案和施工工艺。

【条文说明】预制构件正式安装前选择有代表性的构件、单元和部位进行试验安装的目的，是验证施工方案、施工工艺和场地条件、安装设备使用的可行性情况，并根据验证结果及时调整完善施工方案、施工工艺和场地、设备的利用条件，为高效、安全、保质施工提供可靠的技术保障。

8.1.5  预制构件吊装应设置安全警戒区域，避免交叉作业；吊装司索人员应持证上岗。

8.2 安装与连接

8.2.1  盒式连接装配式混凝土框架结构后浇混凝土施工应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《钢结构施工规范》GB 50755、《钢结构焊接规范》GB 50661的有关规定执行。

8.2.2  预制柱安装应符合下列规定：

1  构件安装前应清洁结合面并在安装地面设置定位控制线；

2  构件底部应设置标高垫块或定位螺帽；

3  宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装；

4  基底上伸连接螺栓应在吊装前量测校核并清除螺栓表面灰浆，检查螺纹的完好状况；

5  柱吊至距基底约100mm时，应停顿，待稳定后由安装人员稳扶降落，将底部螺栓插入连接盒内；

6  柱就位后先校核位置，再设置临时支撑校核垂直度；

7  柱位置和垂直度校核后紧固连接螺栓；

8  柱连接盒及柱底部接缝应在楼层安装完成后用灌浆料灌注，灌浆料强度等级应符合设计要求；灌浆料使用性能应符合4.3.2条的有关规定，灌浆施工应按现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规范》GB/T 50448的有关规定执行。

8.2.3  叠合梁安装施工应符合下列规定：

1  梁安装前应在柱侧设置标高控制线和位置控制线；

2  安装宜遵循先主梁后次梁、先低后高的顺序；

3  设置梁临时支撑牛腿和支撑架体，支撑标高应与柱侧设置的标高控制线一致；

4  梁安装就位后，应先校核标高再校核位置；

5  梁标高和位置校核完成后，方可紧固连接螺栓；螺栓紧固，支座两端应同时进行；

6  叠合梁底面连接盒应在后浇混凝土浇筑前灌浆料注浆填充，灌浆料强度等级应符合设计要求，灌浆料使用性能及施工同8.2.2-8条要求；

7  叠合梁的临时支撑应在浇筑混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

8.2.4  叠合板安装应随梁安装施工流水进行，板安装施工应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的有关规定。

8.2.5  钢筋与连接盒机械连接施工应按国家现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定执行。

8.2.6  盒式连接装配式混凝土框架结构的尺寸偏差及检验方法应符合表8.2.6的规定。

表8.2.6预制构件安装尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件中心线 对轴线位置 | 基础 |  | 15 | 经纬仪及尺量 |
|  | 竖向构件（柱） |  | 8 |  |
|  | 水平构件（梁、板） |  | 5 |  |
| 构件标高 | 梁、柱、板底面或顶面 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 构件垂直度 | 柱 | ≤6m | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | ≥6m | 10 |  |
| 构件倾斜度 | 梁、板 |  | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 相邻构件 平整度 | 板端面 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺量测 |
|  | 梁、板底面 | 外露 | 5 |  |
|  |  | 不外露 | 3 |  |
|  | 柱侧面 | 外露 | 5 |  |
|  |  | 不外露 | 10 |  |
| 构件搁置长度 | 梁、板 |  | ±10 | 尺量 |
| 支座、支垫 中心位置 | 板、梁、柱 |  | 10 | 尺量 |

9  质量验收

9.1 一般规定

9.1.1  盒式连接装配式混凝土框架结构工程应按混凝土结构质量验收，工程施工质量验收除符合本标准相关规定外，尚应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1的相关规定。

9.1.2  盒式钢结构连接件施工应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定。

9.1.3  盒式连接装配式混凝土框架结构工程用原材料、部品、构配件进场验收均应按检验批进行。

9.1.4  预制构件的接缝防水施工应按设计要求制订专项施工验收方案，防水材料的性能及接缝防水施工质量验收应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

9.1.5  盒式连接装配式混凝土框架结构涉及节能、装饰、防水等工程施工质量验收应按相关标准规定执行。

9.2 预制构件

主控项目

9.2.1  预制构件质量应符合本标准及国家、行业、地方有关标准的规定及设计要求，预制构件进场应检查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

检查方法：检查质量证明文件或质量验收记录。

9.2.2  预制构件的混凝土外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、尺量、检查处理记录。

9.2.3  预制构件的连接件、预埋件、预留孔洞、外伸插筋、预埋电盒线管的规格、数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、尺量。

一般项目

9.2.4  预制构件表面应设有标识。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察。

9.2.5  预制构件的混凝土外观质量不应有一般缺陷，对出现的一般缺陷，应要求构件生产单位按技术处理方案进行处理，处理后并重新检查验收。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。

9.2.6  预制构件粗糙面、键槽质量和数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察、量测。

9.2.7  预制柱、叠合梁、叠合板、楼梯、阳台等构件尺寸偏差和检验方法应按本标准7.3.3和现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定执行，设计有专门的规定时，尚应符合设计要求；预制构件有粗糙面时，与预制构件粗糙面相关的尺寸偏差可适当放大1.5倍。

检查数量：按照进场检验批，同一规格（品种）的构件每次抽检数量不应少于该规格（品种）的5%且不少于3件。

9.2.8  预制构件连接组件尺寸、位置及预留预埋螺栓、螺栓孔位置、尺寸应按设计要求及本标准7.3.3条的标准检验。

检查数量：全数检查。

检查方法：尺量、观察、检查工艺技术方案和生产记录。

9.3 安装与连接

主控项目

9.3.1  预制构件临时固定措施应符合设计、专项施工方案的要求及现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察检查，检查施工方案、施工记录或设计文件。

9.3.2 结构后浇混凝土的强度应符合设计要求。

检查数量：按批检查。

检查方法：应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。

9.3.3  预制构件采用螺栓连接的，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017 和《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205 的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的要求进行。

9.3.4  构件接缝坐浆强度试验报告应满足设计要求。

检查数量：按批检验，以每层为一检验批；每工作班同一配合比应制作一组且每层不应少于3 组边长为70.7mm 的立方体试件，标准养护28d 后进行抗压强度试验。

检验方法：检查坐浆料强度试验报告及评定记录。

一般项目

9.3.5  盒式连接装配式混凝土框架结构施工后，其外观质量不应有一般缺陷。

检查数量：全数检查。

检查方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。

9.3.6  预制构件安装尺寸允许偏差及检验方法应符合表8.2.6条中的规定。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内，对梁、柱，应检查构件数量的10%，且不少于3 件；对板，应按有代表性的自然间抽查10%。

检验方法：见表8.2.6。

附录A  盒式连接件构造要求

A.0.1  连接节点采用盒式连接件时，盒式连接件端板厚度宜符合下列规定：

1  柱盒式连接件端板厚度宜符合下列要求：

# te1≥Ntbωe1fe1

式中：

te1——柱盒式连接件端板厚度；

fe1——端板抗拉强度设计值；

Ntb——高强螺栓受拉承载力标准值，取Aefey；

Ae——高强螺栓的有效截面面积；

fey——高强螺栓屈服抗拉强度；

ωe1——根据边缘屈服准则，该系数约为2.9，考虑到端板变形及其他不利因素，本规程中取为1.5。

2  梁盒式连接件端板厚度宜符合下列要求：

# te2≥nNtbωe2ke1fe2

# ke1=2.160-0.0571te2-0.135n-0.00008fe2y

式中：

te2——梁盒式连接件端板厚度；

fe2——端板抗拉强度设计值；

Ntb——高强螺栓受拉承载力标准值，取Aefey；

Ae——高强螺栓的有效截面面积；

fey——高强螺栓屈服抗拉强度；

ωe1——根据边缘屈服准则，该系数约为9.0，考虑到端板变形及其他不利因素，本规程中取为4.5；

ke1——端板抗拉承载力调整系数，当ke1≤0.75时，取0.75.

fe2y——端板屈服抗拉强度；

n     ——高强螺栓数量。

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）  表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2）  表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3）  表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）  表示有选择，在一定条件下时可以这样做的，采用“可”。

2  本规程中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172

《混凝土外加剂匀质性试验方法》GB/T 8077

《金属覆盖层  钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912

《预应力混凝土空心板》GB/T 14040

《建筑幕墙气密、水密、抗风压性能检测方法》GB/T 15227

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011

《钢结构设计标准》GB 50017

《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

《民用建筑热工设计规范》GB 50176

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205

《建筑工程抗震设防分类标准》GB 50223

《水泥基灌浆材料应用技术规范》 GB/T 50448

《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

《钢结构焊接规范》GB 50661

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《钢结构工程施工规范》GB 50755

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18

《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107

《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251

《建筑模数协调标准》GB/T 50002

《预应力混凝土空心板》GB/T 14040

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256